Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

ZP.271.9.2017			                       	       Krosno, dnia 27.01.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m - treningowy”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 5.

Zamawiający w Odpowiedziach dla Wykonawców z dnia 17.01.2017 informuje Wykonawców, że dopuszcza nawierzchnię poliuretanową na bieżni lekkoatletycznej, której parametry techniczne zaledwie mieszczą się w Normie.

Na rynku jest szereg produktów różnej jakości. Są to produkty Polskie, Niemieckie, Szwajcarskie i Chińskie. Różnica w cenie zakupu dochodzi do 30%. Nawierzchnia jest jednym z droższych elementów tego przedsięwzięcia i jej cena zdecydowanie wpłynie na wartość oferty. Dopuszczając wszystkie produkty, których parametry zaledwie mieszczą się w Normie Zamawiający naraża się na zainstalowanie przez Wykonawców najtańszych nawierzchni, a co za tym idzie najgorszych. Różnica jakości jest tak znaczna, że żywotność tejże nawierzchni różni się o kilka lat. Sugerujemy, by Zamawiający zmienił minimalne parametry, jakie powinna spełniać nawierzchnia bieżni, natomiast dokumenty potwierdzające tą jakość powinny być przedstawione i zweryfikowane przez Zamawiającego jeszcze przed wyborem oferty.

Odpowiedź nr 5.

Zamawiający zmienia wymagania dla nawierzchni lekkoatletycznej na następujące:

Wymagania techniczne dla nawierzchni boiska zgodne z normą PN-EN 14 877:2014-2 EN-14 877: 2013 (Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja)

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN 12230[MPa] | ≥ 0,60 |
| 2. | Wydłużenie podczas zerwania [%] PN-EN 12230 | ≥ 60 |
| 3. | Odporność na ścieranie w aparacie Tabera [g] PN-EN ISO5470-1 | ≤ 0,750 |
| 4. | Tarcie (opór poślizgu) stopnie, PTV PN-EN 13036-4: w stanie suchym w stanie mokrym | 80 - 110 55 - 110 |
| 5. | Minimalna grubość [mm] | 13 |
| 6. | Odporność na obuwie z kolcami • (EN 14810) - wytrzymałość na rozciąganie po kolcach [N/mm2] PN-EN 12230 - wydłużenie przy zerwaniu PN-EN 12230 [%] | ≥ 0,60 ≥ 50 |
| 7. | Amortyzacja, % (PN-EN 14808) | 35-50 typ SA35-50 dla nawierzchni lekkoatletycznych |
| 8. | Odkształcenie pionowe, mm (PN-EN 14809) | ≤ 3 |

Wymagania w zakresie nierówności nawierzchni.

| Dopuszczalne nierówności nawierzchni | Odcinek pomiarowy 3,0 m: – wymagania docelowe – max. dopuszczalne odchylenie – max. ilość odchyleń w przedziale > 6 mm ≤ 8 mm | 6 mm 8 mm 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Odcinek pomiarowy 0,3 m: – wymaganie – max. dopuszczalne odchylenie – max. ilość odchyleń | ≤ 2 mm 0 0 |

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie wymaganych dokumentów 
i certyfikatów, jakie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu dotyczące nawierzchni poliuretanowych:

- aktualny certyfikat IAAF wydany na oferowaną syntetyczną  nawierzchnię sportową,

- aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-2 
(EN-14877:2013) potwierdzające parametry nawierzchni,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.